МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

И ОБРАЗОВАНИЯ

###### ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Центральная государственная зональная

машиноиспытательная станция»

П р о т о к о л  и с п ы т а н и й

№ 13-14-05 (1230012)

Моторное масло М-10ДМ в двигателе Д-260.2

трактора МТЗ-1221 в условиях эксплуатации

| Изготовитель (разработчик) |  |  | Адрес |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» |  |  | г. Рязань, Южный промузел, д. 8 тел. (0912) 20-84-45 |  |  |
| Заявитель (поставщик) |  |  | Адрес |  |  |
| ЗАО «НАМИ-ХИМ» |  |  | г. Москва, ул. Автомоторная, д. 2 |  |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |
| Моторное масло М-10ДМ с пакетом присадок Каскад-814 и депрессорной присадкой Каскад Д-40 |  |  |  |  |  |
| ###### Назначение | Предназначено для летней эксплуатации высокофорсированных дизелей с турбонаддувом, работающих в тяжелых условиях |  |  |  |  |
| Физико-химические характеристики масла при испытании в двигателе Д-260.2 трактора МТЗ-1221: |  |  |  |  |  |
| Показатели |  | Нормативное значение по ГОСТ 8581 |  | Фактическое значение |  |
|  |  |  |  | Свежее масло | Работавшее масло при наработке 602 м.ч. |
| Вязкость кинематическая при 100оС, мм2/с, не менее |  | 11,4 |  | 11,59 | 11,41 |
| Щелочное число, мг КОН на 1г масла, не менее |  | 8,2 |  | 8,84 | 4,35 |
| Кислотное число, мг КОН на 1г масла |  | не нормиров. |  | 1,27 | 2,30 |
| Коксуемость, % |  | не нормиров. |  | 1,45 | 1,99 |
| Температура вспышки, оС, не ниже |  | 220 |  | 244 | 212 |
| Условия испытаний: |  |  |  |  |  |
| Условия эксплуатации |  | Естественные, реальная эксплуатация |  |  |  |
| Модель и тип двигателя |  | Д-260.2 Турбо Дизель четырехтактный с турбонаддувом |  |  |  |
| Мощностные и топливно-экономические характеристики двигателя |  | В пределах значений паспортных данных |  |  |  |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Физико-химические показатели свежего масла М-10ДМ с пакетом присадок Каскад-814 и депрессорной присадкой Каскад Д-40 соответствовали ГОСТ 8581 и в процессе испытаний изменялись закономерно. Интенсивное загрязнение масла нерастворимыми осадками отмечено после 518 часов работы двигателя. Рекомендовано к применению в сельском хозяйстве в двигателях с турбонаддувом модели Д-260.2 на тракторах МТЗ-1221 с периодичностью замены масла через 500 моточасов, очистки центробежного масляного фильтра системы смазки двигателя через 250 моточасов. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Центральной государственной зональной машиноиспытательной станцией г. Солнечногорск, Московской области ул. Центральная, д. 1 тел. 994-06-58 |
| Испытания провели: | Макашов С.Б., Десятская В.М. |
| Источник информации: | Протокол испытаний №13-14-05 (1230012) от «30» августа 2005 года |