МИНИСТЕРСТВО  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  бюджетное  УЧРЕЖДЕНИЕ

"КУБАНСКАЯ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ  СТАНЦИЯ"

# ОТЧЕТ № 07-110-2014

# (4020292)

от 01 декабря 2014 года

ВЫПОЛНЕНИЯ  ИНФОРМАЦИОННОЙ  УСЛУГИ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  ИСПЫТАНИЙ

бороны  штригельной  бш-9н

Новокубанск 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 	3

1. Назначение машины	4

2. Условия испытаний и режимы работы машины	8

3. Результаты испытаний	9

3.1. Показатели назначения	9

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД	11

4. Заключение по результатам испытаний	12

5. Выводы 	14

Приложение А. Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины и особенности

конструкции	15

ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Борона штригельная |
| --- | --- |
| Марка машины | БШ-9Н |
| Заводской номер машины | 3 |
| Год изготовления | 2014 |
| Изготовитель | ОАО "Агропромтехника", г. Михайловск, Ставропольского края |
| Сведения о сертификации | Нет данных |
| Период проведения испытаний | 08.05-01.12.2014 г. |
| Место проведения испытаний | ГНУ АОС ВНИИМК, г. Армавир Краснодарского края |

Испытания бороны штригельной БШ-9Н проведены на соответствие требованиям ТУ 4732-007-05316469-2014, утвержденных генеральным             директором ОАО "Агропромтехника", по рабочей программе-методике,  утвержденной директором ФГБУ "Кубанская МИС" 12.05.2014 г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Борона штригельная БШ-9Н предназначена для закрытия влаги                      в период предпосевного боронования, довсходового боронования, боронования озимых и послевсходового боронования технических и зерновых культур, а так же закрытия почвенных гербицидов и заделки минеральных удобрений.

Агрегатируется борона с тракторами тягового класса – 1,4-2,0.

Рисунок 1 – Борона штригельная БШ-9Н, вид спереди слева:

1 - центральная секция рамы; 2 - боковая секция рамы;

3 - гидроцилиндр; 4 - опорные колеса; 5 - кассета с пружинным зубом; 6 - навеска

Рисунок 2 – Борона штригельная БШ-9Н, вид сзади справа

Рисунок 3 – Рабочая кассета бороны

Рисунок 4 – Борона штригельная БШ-9Н в агрегате с трактором

МТЗ-82, в транспортном положении, вид сзади слева

Рисунок 5 – Борона штригельная БШ-9Н в агрегате

с трактором МТЗ-82 в работе, на довсходовом

бороновании посевов сои

Рисунок 6 – Борона штригельная БШ-9Н в агрегате

с трактором МТЗ-82 в работе, на повсходовом

бороновании подсолнечника

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателей по: |
| --- | --- |
|  | по ТУ 4732-007-05316469-2014, СТО АИСТ 4.6-2010 | данным испытаний |
| Вид работы | Боронование | Довсходовое боронование посевов сои | Повсходовое боронование подсолнечника |
| Условия испытаний |  |  |  |
| Влажность почвы, %, в слое, см: |  |  |  |
| от 0 до 5 включ. | ( ( ( |  | 21,1 | 13,8 |
| св. 5-"-10-"- |  | До 27 | 26,2 | 23,7 |
| -"-10-"-15-"- |  | по слоям | 28,0 | 25,7 |
| -"-15-"-20-"- |  |  | 29,0 | 25,7 |
| Твердость почвы, МПа, в слое, см: |  |  |  |
| от 0 до 5 включ. | ( ( ( |  | 0,15 | 0,27 |
| св. 5-"-10-"- |  | До 1,6 | 0,33 | 0,59 |
| -"-10-"-15-"- |  | по слоям | 0,43 | 0,65 |
| -"-15-"-20- |  |  | 0,68 | 0,71 |
| Количество камней, шт./м2 | Не допускается | 0 | 0 |
| Количество сорняков на учетной площадке, г/м2 | Нет данных | 0 | 2,0 |
| Высота сорных растений, см | До 25,0 | 0 | 4,0 |
| Количество пожнивных остатков на учетной площадке, г/м2 | Нет данных | 0 | 0 |
| Предшественник и предшествующая обработка | В соответствии с технологической картой хозяйства | Соя. Посев | Подсолнечник. Посев |
| Режимы работы: - рабочая скорость движения, км/ч | Не более 18 | 17,8 | 9,1 |
| - рабочая ширина захвата, м | До 9,0 | 8,4 | 8,4 |

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |
| --- | --- |
|  | ТУ 4732-007-05316469-2014 | данным испытаний |
| Техническая характеристика |
| Агрегатируется (марки тракторов) | Кл. 1,4-2,0 | МТЗ-82 |
| Ширина захвата, конструкционная, м | 9,0 | 9,0 |
| Скорость движения, км/ч: |  |  |
| - рабочая | Не более 18 | 9,1-17,8 |
| - транспортная | Не более 15 | До 15 |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |  |
| - в рабочем положении |  |  |
| длина | 2400 | 2330 |
| ширина | 9000 | 8980 |
| высота | 1200 | 1300 |
| - в транспортном положении |  |  |
| длина | 2400 | 2370 |
| ширина | 3040 | 3000 |
| высота | 3800 | 3800 |
| Дорожный просвет, мм | Не менее 400 | 420 |
| Общая масса в комплектации поставки, кг | 1100 | 1010 |
| Функциональные показатели |
| Показатель | Значение показателя по: |
|  | ТУ 4732-007-05316469-2014, СТО АИСТ 4.6-2010 | данным испытаний |
|  |  | довсходовое боронование посевов сои | повсходовое боронование подсолнечника |
| Производительность за 1 ч, га: |  |  |  |
| - основного времени | Не менее 9,2 | 14,96 | 7,64 |
| - сменного времени | Нет данных | 11,30 | 5,96 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га | То же | 1,3 | 1,5 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |  |
| - надежности технологического процесса | -"- | 1,00 | 1,00 |
| - использования сменного времени | -"- | 0,76 | 0,78 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |  |
| Глубина обработки средняя, см | 3-4 | 2,6 | 3,0 |
| Уничтожение растительных остатков, % | Не менее 90 | - | 100 |
| Разрушение почвенной корки, % | 100 | 100 | 100 |
| Гребнистость поверхности почвы, см | Не более 3 | 0,5 | 0,8 |
| Крошение почвы, %, размер фракций, мм: |  |  |  |
| от 0 до 10 включ. | ( ( ( | Не менее 50 | 78,6 | ( ( ( | 92,6 | 79,4 | ( ( ( | 92,5 |
| св. 10 -"- 25 -"- |  |  | 14,0 |  |  | 13,1 |  |  |
| -"- 25 -"- 50 -"- | Нет данных | 4,7 | 4,4 |
| -"- 50 | То же | 2,7 | 3,1 |
| Показатель | Значение показателя по: |
|  | ТУ 4732-007-05316469-2014, СТО АИСТ 4.6-2010 | данным испытаний |
|  |  | довсходовое боронование посевов сои | повсходовое боронование подсолнечника |
| Повреждение культурных растений, всего, % | Не более 3 | - | 0 |
| Изменение содержания эрозионно опасных частиц в слое 0-5 см, ± % | Не допускается увеличения | -1,7 | -1,9 |
| Забивание и залипание рабочих органов | Не допускается | Не отмечено | Не отмечено |

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД

| Наименование показателя, номер пункта НД | Значение показателя по: |
| --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| Несоответствий требованиям НД не отмечено. |

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Борона штригельная БШ-9Н доставлена в полусобранном виде.                 Состав и комплектность бороны соответствует упаковочной ведомости                 и требованиям ТУ. При транспортировании и разгрузке деформаций                      и повреждений не выявлено.

В целом по бороне штригельной БШ-9Н качество изготовления и лакокрасочного покрытия удовлетворительное.

Лакокрасочное покрытие наружных поверхностей деталей определяющих товарный вид изделия, выполнена по V классу в соответствии                 с ГОСТ 6572-91. Покрытие остальных деталей, за исключением тех, класс которых не нормируется, выполнено по VI классу (ГОСТ 6572-91, п. 2). Качество лакокрасочного покрытия соответствует требованиям ГОСТ 9.032-84.

Толщина лакокрасочного покрытия составляет: рама – 70-90 мкм, кассета – 70-80 мкм, что соответствует требованиям ГОСТ 6572-91.

Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочного покрытия на бороне составила 2 балла, что соответствует нормативу ГОСТ 6572-91 (не более   2-х баллов).

Качество выполнения сварных соединений удовлетворительное.

Детали болтокрепежных соединений имеют анодное антикоррозионное покрытие в соответствии с ГОСТ 9.303-84.

Агротехническая оценка бороны проведена на довсходовом бороновании посевов сои, при средней рабочей скорости от 12,3 до 17,5 км/ч                    с шириной захвата 9 м, средняя глубина обработки составила 2,6-3 см                 (по ТУ до 3-4 см), при этом все агротехнические показатели качества работы соответствуют требованиям ТУ.

По результатам энергетической оценки оптимальный режим работы агрегата обеспечивается при скорости 15,1 км/ч, глубине хода рабочих органов – 2,8 см, производительности за время основной работы 13,59 га/ч, общих удельных энергозатратах 3,23 КВт·ч/га, удельном расходе топлива 0,84 кг/га, загрузке двигателя 77 %.

Эксплуатационно-технологическая оценка проведена на двух фонах, на довсходовом бороновании посевов сои и повсходовом бороновании подсолнечника. Рабочая скорость движения составила 17,8 и 9,1 км/ч при ширине обработки 8,4 м, производительность за час основного времени составила 14,96 и 7,64 га, удельный расход топлива составил 1,3 и 1,5 кг/га соответственно. На обоих фонах агрегат надежно выполняет технологический процесс, коэффициент надежности выполнения технологического процесса равен 1,0 при этом все агротехнические показатели качества работы соответствовали требованиям ТУ и НД.

По результатам оценки безопасности и эргономичности конструкции бороны БШ-9Н отмечено, что ее конструкция соответствует требованиям безопасности ГОСТ Р 53489-2009.

Оценка надежности проведена при наработке 102 ч основной работы. За это период отмечено два случая отказа I группы сложности. Наработка на отказ составила 51 ч (по ТУ не менее 50 ч). При этом коэффициент готовности с учетом организационного времени составил 0,98, что                   соответствует требованиям ТУ (0,98). По результатам заключительной        технической экспертизы борона БШ-9Н пригодна к дальнейшей эксплуатации.

В результате анализа экономических показателей совокупные затраты денежных средств на довсходовом бороновании посевов сои составили 107,36 руб./га, затраты труда – 0,09 чел.-ч/га, а на повсходовом бороновании посевов подсолнечника затраты денежных средств составили                    164,9 руб./га, затраты труда – 0,17 чел.-ч/га.

5. ВЫВОДЫ

Борона штригельная БШ-9Н соответствует требованиям ТУ и НД             по показателям назначения и безопасности, соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства.

| Директор МИС, к.т.н. |  | В.И. Масловский |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер |  | С.Н. Цыцорин |
| Заведующий КИЛ, к.т.н. |  | В.Е. Таркивский |
| Заведующий отделом |  | М.А. Захаров |
| Инженер-испытатель |  | Л. И. Белименко |

Приложение А

Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины

| Описание конструкционных изменений ( особенности конструкции) | Оценка эффективности |
| --- | --- |
| В процессе испытаний бороны штригельной БШ-9Н изменения в конструкцию не вносились. |