МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ  НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГУ «ПОДОЛЬСКАЯ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ»

Протокол испытаний

№ 09-12-10 (4020123)

Трубки и шланги на основе ПВХ для доильных аппаратов

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО Завод «ПолимерШланг» | 606008, Дзержинск, Нижегородской области а/я 37 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Трубки и шланги на основе ПВХ для доильных аппаратов. |
| Назначение | Трубки и шланги предназначены для транспортирования молока под вакуумом от доильного аппарата в молокопровод или доильное ведро и для комплектации доильных аппаратов. |
| Качество работы : |
| санитарное состояние внутренней поверхности шланга: |  |
| количество микробов на 1см2 поверхности, КОЕ | 2900 |
| коли-титр, мл | >1 |
| визуальная оценка | Чисто |
| санитарное состояние молока: |  |
| количество микробов на 1 мл молока, КОЕ | 442000, соответствует ТУ, класс 1 |
| Оценка внешнего вида шланга | Сохранилось изначальное состояние цветности и прозрачности |
| Производительность (пропускная способность молочного шланга, л/гол) за 1 ч основного времени | 74,4 |
| Условия эксплуатации: |
| Вид работы | Транспортировка молока от доильного аппарата в молокопровод |
| Тип доильной установки | АДМ-8А-2 |
| Кратность работы в сутки | 3 |
| Промывка шланга | Автоматическая, вместе с доильными аппаратами |
| Характеристика воды, используемой для промывки шлангов: |  |
| температура, оС | +30±5 и 60±5 |
| общая бактериальная обсемененность, КОЕ в 1 мл | От 56 д о 84 |
| коли-титр | Более 333 |
| Показатели микроклимата в коровнике: |  |
| температура, оС | От 19,2 до 32,4 |
| относительная влажность, % | От 54 до 77 |
| содержание углекислого газа, % | 0,05 |
| содержание аммиака, мг/м3 | До 10 |
| в молочной: |  |
| температура, оС | От 20,4 до 30,8 |
| относительная влажность, % | От 59 до 77 |
| содержание углекислого газа, % | 0,03 |
| содержание аммиака, мг/м3 | Отсутствует |
| Агрегатирование | Применяются в доильных установках |
| Трудоемкость ежемесячного ТО, чел.ч/ч | 0,008 |
| Эксплуатационная надежность | Соответствует ТУ, удовлетворительная |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Молочные трубки и шланги представляют собой изделия изготовленные из пластифицированного поливинилхлорида и являются составными частями доильного аппарата

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Рабочее вакуумметрическое давление в трубках и шлангах, кПа | От 40 до 48 |
| Габаритные размеры молочного шланга, мм: |  |
| внутренний диаметр | 14 |
| наружный диаметр | 24 |
| толщина стенки | 5 |
| длина отрезка шланга | 2500 |
| Габаритные размеры одинарного шланга (трубки) переменного вакуума, мм: |  |
| внутренний диаметр | 7,0 |
| наружный диаметр | 12 |
| толщина стенки | 5 |
| Масса молочного шланга, кг | 1,04 |
| Масса одинарного шланга (трубки) переменного вакуума, кг | 0,3 |
| Длина отрезка молочного шланга, м | 2,5 |
| Длина отрезка одинарного шланга (трубки), м | 2,5 |
| Пропускная способность молочного шланга (производительность) л, гол за 1 час |  |
| технологического времени | 39,7 |
| сменного времени | 39,7 |
| эксплуатационного времени | 39,4 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Трубки и шланги молочные для комплектации доильных аппаратов испытывались в составе доильного аппарата АДУ-1 и доильной установки АДМ-8А-2 при доении в молокопровод. Трубки и шланги в режиме перекачивания молока, обеспечивают поддержание рабочего вакуумметрического давления в пределах допускаемых требованиями ТУ параметров от 40 до 48 кПа, что позволяет стабильно выполнять процесс доения коров без спадания доильных аппаратов и регулировок пульсаторов. |
| Пропускная способность молочного шланга (производительность) | Технологического времени – 39,7; сменного времени - 39,7; эксплуатационного времени – 39,4. |
| Безопасность | Трубки и шланги из ПВХ соответствуют требованиям нормативной документации |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено два вида – ежедневное и периодическое. Трудоемкость ежедневного (ополаскивание перед каждой дойкой ) ЕТО -10 мин. |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Молочные трубки шланги соответствуют требованиям нормативной документации. Наработка за период испытаний составила 654ч. За время испытаний отказов не наблюдалось. Габаритные размеры трубок и шлангов после проведения испытаний не изменились. Рекомендуется трубки и шланги на основе ПВХ к применению в сельскохозяйственном производстве. |
| Испытания проведены: | ФГУ “Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция” 142184,Климовск-4,Подольского р-на, Московской области |
| Испытания провела: | Колосницына Г.Н. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 09-12-10 (4020123) от 28 сентября 2010 г. |