МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное учреждение

# СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

Протокол испытаний

№ 11-39-09 (4010312)

Долота к плугу – рыхлителю, упрочненные методом индукционной наплавки порошковыми материалами (комплект)

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| Организация – разработчик: ООО «Центр эффективных технологий» Организация – изготовитель: ООО «Центр эффективных технологий» | 109028, г. Москва, Тессинский переулок, 5, стр.1 Тел. (495) 231-45-54 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Долота к плугу – рыхлителю, упрочненные методом индукционной наплавки порошковыми материалами (комплект) |
| Назначение | Долота установлены на плуг-рыхлитель блочномодульный ПРБ-3, который предназначен для основной безотвальной обработки почв с удельным сопротивлением до 0,09 МПа под зерновые и технические культуры на глубину до 45 см |
| Качество работы: |
| Вид работ | Безотвальная обработка стерни озимой пшеницы на глубину 43…45 см |
| Состав агрегата | Долота+ПРБ-3+ «Versatile» 2210 |
| Рабочая ширина захвата: - средняя, м - стандартное отклонение, м | 3,0 0,01 |
| Глубина обработки: - средняя, см - стандартное отклонение, ± см | 43,63 1,07 |
| Крошение почвы, %: - размеры фракций до 50 мм | 95,7 |
| Гребнистость поверхности почвы, см | 2,3 |
| Сохранение стерни, % | 65,8 |
| Изменение содержания эрозионно-опасных частиц почвы в слое от 0 до 5 см, ± % | -10,2 |
| Залипание и забивание рабочих органов | Не наблюдалось |
| Производительность за 1 ч основного времени, га | 2,46 |
| Условия эксплуатации: - тип изделия - агрегатируется с тракторами - перевод в рабочее и транспортное положения - настройка рабочих органов | Навесной Класса 3 Навеской трактора Регулировка глубины хода рабочих органов винтовым механизмом колеса |
| Потребляемая мощность, кВт | 113,7 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,20 |
| Эксплуатационная надежность | Хорошая |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

| Описание конструкции долота |
| --- |
| Заготовки долот плугов – рыхлителей блочномодульных ПРБ-3 и ПРБ-4А изготовлены из стали 65 Г по ГОСТ 1577. Упрочнение верхней поверхности лезвия долота выполнено методом индукционной порошковой наплавки материалами класса «Сормайт» по технологии ООО «Центр эффективных технологий» |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры долота, мм: - длина - ширина - высота | 304,7 75,5 16,3 |
| Масса долота, кг | 1,84 |
| Толщина наплавки, мм | 1,1 |
| Толщина лезвия, мм | 2,2 |
| Ширина наплавки, мм | 47,9 |
| Угол заточки лезвия, град. | 20,5 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | Испытания долот на плуге – рыхлителе блочномодульном ПРБ-3 в агрегате с трактором «Versatile» 2210 проводились на основной безотвальной обработке стерни колосовых культур на глубину 43…45 см. Участок испытаний характеризовался слабо выраженными микрорельефом (менее 2 см). Влажность почвы колебалась от 22,74 % до 24,76 % и отвечала требованиям ТЗ (до 30 %). Твердость почвы в слое 40…50 см составила 4,21 МПа, что превышает нормативные требования (до 4,0 МПа). Агрегат по рабочей скорости 8,2 км/ч при обработке стерни озимой пшеницы укладывается в требование ТЗ (до 10 км/ч). Рабочая ширина захвата агрегата 3,0 м соответствовала конструкционной (3,0 м). Глубина обработки в среднем получена 43,63 см, отвечает требованиям ТЗ (до 45 см). По глубине хода рабочих органов агрегат работал устойчиво, стандартное отклонение составило 1,07 см (по ТЗ - не более 2 см). Орудия качественно рыхлит почву: содержание фракции почвы до 50 мм (95,7 %) соответствует требованиям ТЗ (не менее 50 %). После прохода агрегата остается выровненная поверхность поля (гребнистость составляет 2,3 см). Сохранение стерни – 65,8 %. Содержание эрозионно-опасных частиц не увеличивается |
| Производительность | Производительность в час основного времени на обработке стерни озимой пшеницы составила 2,46 га. Производительность за час сменного времени снизилась на 28,5 % по сравнению с основной и составила 1,76 га. Технологический процесс выполняется устойчиво |
| Безопасность движения | Плуг – рыхлитель блочномодульный ПРБ-3 с опытными долотами в агрегате с трактором «Versatile» 2210 может использоваться для передвижения по дорогам общей сети |
| Техническое обслуживание | Плуг-рыхлитель блочномодульный ПРБ-3 с долотами имеет техническое обслуживание ежесменное и сезонное. Трудоемкость ежесменного ТО - 0,2 чел.-ч |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Испытанные опытные образцы долот к плугу-рыхлителю, упрочненные по технологии ООО «Центр эффективных технологий» методом индукционной наплавки порошковыми материалами класса «Сормайт», по показателям назначения соответствуют требованиям НД. На основании результатов испытаний ФГУ «Северо-Кавказская МИС» рекомендует: долота к плугу – рыхлителю ПРБ-3, упрочненные по технологии ООО «Центр эффективных технологий», поставить на производство |
| Испытания проведены: | ФГУ «Северо-Кавказская МИС», 347740, г.Зерноград, Ростовской области, ул. Ленина, 32 |
| Испытания провел: | Сидяченко П.И. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 11-39-09 (4010312) от 30 ноября 2009 года |